焊工赛项理论题库

一、判断题（正确的请在括号中打“√”，错误的请在括号内打“×”）

- 1.焊条焊芯（焊丝）端部熔化后的金属呈液态熔滴形式过渡到熔池中，这一过程叫过渡。（√）

- 2.斑点压力是促进熔滴过渡的作用力。（×）

- 3.在立焊、仰焊和横焊时，熔滴重力熔滴顺利向熔池过渡。（×）

- 4.电磁收缩力、等离子流力对于任何空间位置的焊缝都有助于熔滴顺利过渡到熔池。（√）

- 5.平焊时，金属熔滴重力有利于熔滴过渡到熔池中。（√）

- 6.表面张力可以克服重力影响而使熔滴和熔池中液态金属不易滴落，有利于仰焊时熔滴过渡。（√）

- 7.短路过渡的特点是电弧不稳定，飞溅较大。（×）

- 8.当用较小的焊接电流、较低的电弧电压焊接时，能形成短路过渡。（√）

- 9.渣壁过渡是指熔滴沿着焊条套筒壁向熔池过渡的一种过渡形式。（√）

- 10.粗滴过渡一般呈大颗粒状过渡，飞溅大、电弧不稳定、焊缝表面粗糙，生产中不宜采用。（√）

- 11.由于连弧焊时，熔池始终处在电弧连续燃烧的保护下，所以焊缝不易产生缺陷，   焊缝的力学性能也较好。（√）

- 12.碱性焊条不宜采用连弧焊操作方法焊接。（×）

- 13.焊接检验一般包括焊前检验、焊接过程中检验和成品检验。（√）

- 14.通常所指的焊接检验只针对成品检验，主要是对焊缝缺陷的检验。（√）

- 15.外观检查主要是对焊缝缺陷进行检查。（×）

- 16.对低合金高强度钢焊接接头宜进行两次检查，一次在焊后即检查，另一次隔 5～10 天后再检查。（×）

- 17.对含 Cr、Ni 和 V 元素的高强钢或耐热钢若需作消除应力热处理，处理后也要观察是否产生再热裂纹。（√）

- 18.焊件坡口的油、锈、水分清理干净后，就不会产生气孔了。（×）

- 19.采用碱性焊条焊接时，对油、锈等更敏感，更容易产生气孔。（√）

- 20.仰焊时，装配间隙过大、焊接电流过大、焊接速度太慢等均可引起焊瘤产生。（√）

- 21.熔焊时，焊道与母材之间或焊道与焊道之间，未完全熔化结合的部分称为未焊透。（×）

- 22.焊条电弧焊仰焊比平焊容易产生夹渣。（√）

- 23.沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷称为咬边。（√）

- 24.V 形坡口仰焊打底层焊接时，在坡口背面容易产生凹坑缺陷。（√）

- 25.仰焊焊缝背面容易形成焊瘤，正面则会出现内凹缺陷。（×）

- 26.冷弯试验时，当试件达到规定角度后，拉伸面上会出现长度不超过 3mm,宽度不超过 1.5mm 的裂纹为合格。（√）

- 27.晶间腐蚀是奥氏体不锈钢最危险的一种破坏形式，防止焊接接头出现晶间腐蚀是非常必要的。（√）

- 28.当采用熔敷金属为奥氏体一铁素体双相组织的焊条焊接奥氏体不锈钢时，热裂纹倾向较大。（×）

- 29.奥氏体不锈钢多道焊时，应在前一道焊缝冷却到 60℃以下时，再焊下一道。（√）

- 30.奥氏体不锈钢焊接时，与腐蚀介质接触的焊缝应最先焊接。（×）

- 31.马氏体不锈钢含铬量高，固溶空冷后会产生马氏体转变，接头对冷裂纹更加敏感。（√）

- 32.焊接结束或中断时，收弧要慢，弧坑要填满，以防止弧坑裂纹。（√）

- 33.所谓异种金属的焊接，是指各种母材的物理常数和金属组织等性质各不相同的金属之间的焊接。（√）

- 34.异种钢之间性能虽然差别可能很大，但与同种钢相比，异种钢焊接却容易很多。（×）

- 35.由于焊条电弧焊适应性强，且焊条种类多，所以焊条电弧焊焊接异种钢较好。（√）

- 36.在低碳钢与普通低合金钢焊接时，要根据普通低合金钢选择预热温度。（√）

- 37.氩气是一种惰性气体，它既不溶于液态金属，又不与金属起任何化学反应。（√）

- 38.手工钨极氩弧焊抗风能力强，对工件清理要求不高。（×）

- 39.手工钨极氩弧焊时，采用不同电源极性和不同直径钍钨极时许用电流不同。（√）

- 40.氩气气体流量越大，保护层抵抗流动空气影响的能力越强，其保护效果越好。（×）

- 41.低合金结构钢的焊接中，应根据母材的强度等级选用相应强度级别的焊接材料。（√）

- 42.预热可起防止冷裂纹，降低冷却速度，减小焊接应力的作用。（√）

- 43.层间温度通常应等于或略高于预热温度，预热与层间温度过高，均可能引起某些焊接接头组织与性能的恶化。（√）

- 44.影响耐热钢高温性能的主要因素是钢的化学成分。（√）

- 45.重要的高压厚壁管道大多采用手工钨极氩弧焊打底，焊条电弧焊盖面的焊接方法。（√）

- 46.珠光体耐热钢焊接材料的选择原则，应保证焊缝金属力学性能与母材相当。（×）

- 47.金属材料对焊接加工的适应性，主要指在一定的焊接工艺条件下，能获得优质焊接接头的难易程度。（√）

- 48.焊接性是指金属材料的一种工艺性能，它与材料本身的性质无关。（×）

- 49.尽量减小焊接接头的刚度、减小交叉焊缝、减小各种造成应力集中的因素，是改善金属焊接性的重要措施之一。（√）

- 50.碳当量 Ceq 值越大，钢材的淬硬倾向越大，冷裂纹敏感性也越大。（√）

- 51.利用外部约束使弧柱受到压缩的电弧就是通常所说的等离子弧。（√）

- 52.非转移型等离子弧主要用于喷涂、焊接和切制较薄的金属和非金属材料。（√）

- 53.利用等离子弧焊焊接铝合金、镁合金时，应采用直流正接。（×）

- 54.利用等离子弧焊焊接时，焊接电流、离子气和焊接速度三个参数必须匹配。（√）

- 55.因为奥氏体不锈钢不会产生淬硬现象，焊接过程中可以直接采用水冷。（√）

- 56.等离子弧光及紫外线辐射比较强烈，焊工应注意眼睛和皮肤的保护。（√）

- 57.焊接奥氏体不锈钢最主要的问题是防止晶间腐蚀。（√）

- 58.钨极氩弧焊在使用直流反接时，钨极端部呈锥形或钝头锥形，易于高频引弧，且起弧后电弧稳定。（×）

- 59.钨极氩弧焊使用氩气纯度越低，保护效果越差。（√）

- 60.后热就是焊后热处理。（×）

- 61.预热、层间保温及后热在加热时，应在坡口两侧 75～100mm 内保持一个均热带。（√）

- 62.珠光体耐热钢是高合金钢的一类。（×）

- 63.珠光体耐热钢有两个特殊性能：一是高温强度(又叫抗热性)，二是高温抗氧化性又叫热稳定性。（√）

- 64.衡量耐热钢高温强度的指标有两个：一个是蠕变强度，另一个是持久强度。（√）

- 65.焊接耐热钢时，要求焊缝金属具有良好的抗氧化能力，较高的蠕变极限及持久强度。（√）

- 66.合理的焊接结构设计也是改善金属焊接性的重要措施之一。（√）

- 67.因为灰铸铁可采用气焊，所以其焊接性能优良。（×）

- 68.铸铁气焊适于薄壁铸件的焊补。（√）

- 69.焊补灰铸铁缺陷前应准确确定缺陷的位置、形状。（√）

- 70.使用气焊焊接灰铸铁，因加热速度慢，故不会产生白口组织的。（×）

- 71.铸铁气焊时可以不加气焊熔剂。（×）

- 72.焊接工艺参数是指焊接时为保证焊接质量而选定的各项参数的总称。（√）

- 73.气焊时根据铸铁的材质选择火焰类别一般使用氧化焰。（×）

- 74.气焊时应根据铸件厚度选择火焰能率。（√）

- 75.选择预热焊、不预热焊还是加热减应区法应根据铸件的大小、复杂程度选择。（√）

- 76.气焊采用预热的目的主要是为了减小应力、防止裂纹、避免白口。（√）

- 77.对于整体性较强，无孔洞的铸件不宜采用的工艺方法是加热减应区法。（√）

- 78.气焊后锤击的目的是为使铸件消除变形。（×）

- 79.采用预热焊比不预热焊焊后白口倾向大。（×）

- 80.焊补裂纹时适合的坡口形式是 V 形。（×）

- 81.预热焊常用于结构比较复杂，使用性能较高的一些重要薄壁铸件的焊补。（√）

- 82.铸铁焊补时不会产生气孔及咬边缺陷。（×）

- 83.当气焊火焰能率过大，焊丝和焊炬角度不正确，焊丝填充不及时易造成咬边。（√）

- 84.焊接时火焰没有全部覆盖熔池，气焊溶剂使用不当，焊缝没有及时保温缓冷时易产生气孔。（√）

- 85.珠光体耐热钢为避免产生冷裂纹应采取预热、缓冷的工艺措施。（√）

- 86.珠光体耐热钢管焊接时应避免穿堂风。（√）

- 87.珠光体耐热钢焊接性较好。（×）

- 88.珠光体耐热钢焊接时应依据焊丝力学性能选择焊丝。（×）

- 89.珠光体耐热钢焊接时为熔池金属应控制在较稠的状态，使其在液态时间尽可能长。（×）

- 90.珠光体耐热钢焊后为得到细晶粒的组织常采用快速冷却的方式。（×）

- 91.右焊法是指焊丝与焊炬从焊缝的左端向右端移动，火焰指向已焊好的焊缝，焊炬在焊丝前面。（√）

- 92.右焊法是指焊丝和焊炬都是从焊缝的右端向左端移动，焊丝在焊炬的前方，火焰指向焊件金属的待焊部分。（×）

- 93.左焊法较右焊法熔池保护效果好、焊接效率高。（×）

- 94.管子焊接时的起焊点应在两个定位焊缝的中间。（√）

- 95.管子打底焊时焊缝的终端应与始端应重叠 10mm 左右。（√）

- 96.打底焊时应尽量采用快速连续焊。（√）

- 97.气焊中当焊至管件上半部时若发现飞溅过大，则说明温度过高。（√）

- 98.焊接过程中焊炬与工件的角度随焊接位置变化而不变。（×）

- 99.断口检验和弯曲检验不合格是气焊低合金钢管接头力学性能试验的主要问题。（√）

- 100.手弧焊、埋弧焊和气体保护焊等焊接方法都可以用来焊接钢与镍及其合金。（√）

- 101.马氏体不锈钢焊接主要问题是有强烈的淬硬倾向，残余应力大，易产生冷裂纹。（√）

- 102.铁素体耐热钢与其他钢种进行焊接时，要选用塑性和冲击韧性比较好的焊接材料。（√）

- 103.在相同的焊接电流下，熔化极气体保护焊的熔深比焊条电弧焊的大。（√）

- 104.熔化极气体保护焊适用于焊接大多数金属和合金。（√）

- 105.熔化极气体保护焊的焊接电源按外特性类型只能是平特性。（×）

- 106.利用活性气体熔化极气体保护焊常用于黑色金属材料的焊接。（√）

- 107.MAG 焊必须采用喷射过渡进行焊接。（×）

- 108.当冷却速度较慢时，焊缝背面会出现焊瘤。（×）

- 109.仰板组对的始焊端问隙应大于终焊端。（×）

- 110.熔化极气体保护焊当电流过大时会造成咬边缺陷。（√）

- 111.射流过渡形式的 一个特点是它能产生指状熔深。（√）

- 112.采用熔化极脉冲焊时，熔池形状是指形成状熔深。（×）

- 113.单面焊双面成形技术不需要采取任何辅助措施，从焊件坡口的正面进行焊接，实现正面  和背面焊道同时形成致密均匀焊缝的操作工艺方法。（√）

- 114.不锈钢是不锈钢、耐酸钢和耐热钢的总称，任何情况下都是不会生锈的。（×）

- 115.不锈钢一般的耐酸和耐热性能较好。（×）

- 116.奥氏体不锈钢属于铬镍不锈钢。（√）

- 117.不锈钢的热导率高于碳钢。（×）

- 118.奥氏体不锈钢具有良好的焊接性，焊接时不需要采取特殊的焊接工艺措施。（√）

- 119.奥氏体不锈钢焊接时具有明显的冷裂倾向。（×）

- 120.奥氏体不锈钢焊后快速冷却是提高接头耐腐蚀能力的有效措施。（√）

二、单项选择题（下列每题有 4 个选项，其中只有 1 个是正确的，请将其代号填写在横线空白处）

- 1.焊条电弧焊熔滴过渡的形式有滴状过渡、（C）和渣壁过渡三种。

A. 短路过渡	B. 喷射过渡	C. 旋转喷射过渡	D. 细颗粒短路过渡

- 2.不论何种焊缝位置，（D）都是有利于熔滴金属过渡的力。

A. 重力	B. 表面张力	C. 斑点压力	D. 电磁收缩力

- 3.不论何种焊缝位置，（C）都是阻碍熔滴金属过渡的力。

A. 重力	B. 电弧吹力	C. 斑点压力	D. 等离子流力

- 4.形成稳定短路过渡的条件是（C）。

A. 大电流、低电弧电压	B. 小电流、高电弧电压

C. 小电流、低电弧电压	D. 大电流、高电弧电压

- 5.短路过渡的特点是（A）。

A. 电弧稳定，飞溅较小	B. 电弧不稳定，飞溅较大

C. 电弧稳定，过渡频率高	D. 熔滴颗粒细小，过渡频率高

6.（D）不是产生气孔的原因。

A. 焊条受潮	        B. 焊条药皮开裂、脱落、变质

C. 焊件坡口的油、锈、水分未清理干净	D. 短弧焊接

7.（C）不是产生未焊透的原因。

A. 坡口钝边过大，间隙太小	B. 焊接电流过小，焊接速度过快

C. 短弧焊接	D. 焊接时电弧磁偏吹

- 8.（A）不是产生咬边的原因。

A. 坡口钝边过大，间隙太小	B. 焊接电流过大，焊接速度过快

C. 电弧过长	D. 运条速度和运条角度不当

- 9.熔焊时，焊道与母材之间或焊道与焊道之间，未完全熔化结合的部分称为（B）。

A. 未焊透	B. 未熔合	C. 夹渣	D. 焊瘤

- 10.弯曲试验也叫冷弯试验，是测定焊接接头弯曲时的（C）的一种试验方法，也是检验接头质量的一个方法。

A.强度	B. 冲击韧性	C. 塑性	D. 疲劳强度

- 11.弯曲试验时，当试件达到规定角度后，拉伸面上出现长度不超过度不超过（B）mm, 宽度不超过 1. 5mm 的裂纹为合格。

A. 2	B. 3	C. 1	D. 1. 5

- 13.奥氏体不锈钢焊接的主要问题是（A）和热裂纹。

A. 晶间腐蚀	B. 冷裂纹	C. 塑性太差焊接	D. 韧性太差

14.奥氏体不锈钢焊接时，（C）与腐蚀介质接触的焊缝。

A. 最先	B. 中间	C. 最后	D. 立即

15.奥氏体不锈钢焊条电弧焊时，焊接电流要比同直径的低碳钢焊条小（B）。

A. 5%～10%	B. 10%～20%	C. 20%～30%D. 30%～40%

16.由于奥氏体不锈钢的热导率较小（约为低碳钢的 1/3）,而线膨胀系数比低碳钢大 50%, 所以奥氏体不锈钢焊接变形较碳钢（A）。

A. 大	B. 小	C. 差不多	D. 小很多

17.焊接碳含量较高，铬含量较低的马氏体不锈钢时，常见问题是热影响区脆化和（B）。

A.晶间腐蚀	B. 冷裂纹	C. 热裂纹	D. 层状撕裂

18.双相不锈钢的耐点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能明显 （B）通常的 Cr-Ni 及 Cr-Ni-Mo 奥氏体型不锈钢。

A. 不及	B. 优于	C. 低于	D. 差不多

19.对于双相不锈钢，由于铁素体含量约达 50%,因此存在高Cr 铁素体钢所固有的（D）。

A. 软化倾向	B. 冷裂纹倾向	C. 热裂纹倾向	D. 脆化倾向

20.当焊接接头刚度大或有氢存在时，马氏体不锈钢更易产生（C）。

A. 热裂纹	B. 再热裂纹	C. 延迟裂纹	D. 应力裂纹

- 21.对于焊接含镍较少，含铬、钼、钨或钒较多的马氏体不锈钢，焊后除了获得马氏体组织外，还形成一定量的（A）组织。

A. 铁素体	B. 珠光体	C. 奥氏体	D. 索氏体

- 22.马氏体不锈钢焊接时，预热温度可根据工件的厚度和刚性大小来决定，一般为（C）℃。

- A. 100～200	B. 150～200	C. 200～400	D. 400～600

- 23.马氏体不锈钢焊接时，应采用（A），减缓冷却速度，以提高焊接线能量。

A. 较大的焊接电流	B. 较小的焊接电流

C. 较低电弧电压	D. 较高电弧电压

- 24.异种钢之间性能上的差别可能很大，与同种钢相比，异种钢焊接（B）。

A. 更容易	B. 更困难	C. 一样	D. 差不多

- 25.焊缝金属的成分决于填充金属的成分、母材的成分及（C）。

A. 熔敷率	B. 熔化率	C. 稀释率	D. 热导率

- 26.为了减少焊缝金属的稀释率，一般采用（B）进行焊接。

A. 较大的焊接电流，低速	B. 较小的焊接电流，高速

C. 较大的焊接电流，高速	D. 较小的焊接电流，低速

- 27.过渡层的厚度依照异种钢的淬硬倾向而定，对于易淬硬钢来说，过渡层的厚度则为（D）mm。

A. 3～5	B. 5～6	C. 7～8	D. 8～9

28.对于焊后不能立即进行回火热处理的，应及时进行后热处理：加热温度（B）℃,保温2～6h。

A.150～250	B. 250～350	C. 350～450	D. 450～550

29.对于普通低合金钢与珠光体耐热钢的焊接接头，应按珠光体耐热钢的热处理规范，焊后必须及时进行（C）热处理。

A. 退火	B. 正火	C. 回火	D. 调质

30.珠光体钢与奥氏体不锈钢的焊接时，焊缝金属受到母材金属的稀释作用，往往会在焊接接头过热区产生脆性的（D）。

A. 铁素体	B. 珠光体组织	C. 奥氏体	D. 马氏体

31.珠光体钢与普通奥氏体不锈钢（Cr/Ni>1)焊接时，为避免出现热裂纹，应使焊缝中含体积分数为（B）的铁素体组织。

A. 3%～5%	B. 3%～7%	C. 5%～10%	D. 10%～20%

- 32.珠光体钢与奥氏体不锈钢的焊接时，如果珠光体钢有淬硬倾向，应适当预热，其预热温度应比珠光体钢同种材料焊接时（C）一些。

A. 高	B. 略高	C. 略低	D. 更低

- 33.焊接参数对（C）有直接影响，焊接热输入越大，母材熔入焊缝越多，则越大。

A. 熔敷率	B. 熔化率	C. 稀释率	D. 热导率

- 34.焊缝金属的成分取决于填充金属的成分、（B）及稀释率。

A. 焊接材料成分	B. 母材成分	C. 母材的组织	D. 填充金属的组织

- 35.一般情况下，坡口角度越大，熔合比（B）。

A. 越高	B. 越小	C. 越大	D. 不变

- 36.对于珠光体钢与奥氏体不锈钢的焊接，如焊后进行回火热处理，对接头性能是（B）的。

A. 有利	B. 有害	C. 没影响	D. 影响不大

- 37.异种钢焊接，原则上希望熔合比（D）越好。

A. 越高	B. 不变	C. 越大	D. 越小

- 38.内部检测是检测焊缝内部的裂纹、气孔、夹渣、未焊透等缺陷，通常采用（D）探伤。

A. 着色	B. 磁粉	C. 荧光	D. 射线

- 39.碱性焊条引弧部位易产生（A）气孔，应采用划擦法引弧。

A. 蜂窝状		B. 针状	C. 条虫状	D. 螺钉状

39.（C）不是产生焊瘤的原因。

A. 间隙太大	B. 焊接电流过大，焊接速度过慢

C. 短弧焊	D. 焊条角度和运条方法不正确

- 40.焊后在焊缝表面或焊缝背面形成的低于母材表面的局部低洼部分，称为（D）。

A. 未焊透	B. 未熔合	C. 焊瘤	D. 凹坑

- 41.焊条电弧焊仰焊熔滴过渡采用（A）形式过渡。

A. 短路过渡	B. 喷射过渡	C. 渣壁过渡	D. 粗滴过渡

- 42.弯曲试验分正弯、背弯和侧弯三种，背弯易于发现焊缝根部缺陷；侧弯能检验焊层与母材之间的结合（D）。

A. 硬度		B. 冲击韧性	C. 塑性	D. 强度

43.（B）是奥氏体不锈钢最危险的一种破坏形式。

A. 热裂纹	B. 晶间腐蚀	C. 延迟裂纹	D. 应力裂纹

- 44.焊接马氏体不锈钢时，正确选择预热温度，预热温度不应超过（D）℃。

- A. 750	B. 650	C. 550	D. 450

- 45.异种钢焊接要求焊缝金属化学性能及耐热性能等其他性能不低于母材中性能要求 （B）一侧的指标。

A. 较高	B. 较低	C. 等于	D. 相近

- 46.手工钨极氢弧焊采用直流正接小电流时，钨极尖部的形状应为（B）形状。

A. 半球	B. 尖锥	C. 钝头锥	D. 平台

- 47.手工钨极氩弧焊焊接不锈钢时焊缝颜色为（A）时保护效果最好。

A.金黄色	B. 灰色	C. 黑色	D. 蓝色

- 48.手工钨极氯弧焊时，喷嘴工件距离一般推荐为（D）mm 左右。

- A.3 	B. 5	C. 6		D. 10

- 49.钨极氩弧焊采用（D）引弧时，钨极不必与工件接触，只要在钨极与工件间相距 4～5mm 处启动，即可引燃电弧，如果钨极与工件短路引弧，钨极容易损。

A.声波振荡器    B. 脉冲引弧器    C. 低频发射器     D. 高频振荡器

- 50.母材强度级别较高的钢比强度级别较低的钢焊接后更易产生（B）。

A. 应力腐蚀裂纹   B. 冷裂纹   C. 热裂纹组织或淬硬组织   D.结晶裂纹

- 51.低合金结构钢的焊接热影响区的过热组织是（D）。

A. 索氏体    B. 珠光体    C. 马氏体    D. 魏氏体

- 52.对于强度级别较高的低合金结构钢和大厚度的焊接结构，后热主要作用是（A）。

A. 消氢	B. 去应力	C. 改善组织	D. 防止变形

- 53.后热温度一般在（B）℃范围内，保温时间与焊接厚度有关，一般为 2～6h。

A. 100～200	B. 200～300	C. 300～500	D. 400～600

- 54.珠光体耐热钢是低合金耐热钢，以（A）为主要合金元素的低合金钢。

A. 铬、钼、钒   	B. 锰、钛、铌	C. 铬、镍、钛      D. 锰、钒、钛

- 55.金属在高温时，单位面积上长期受一定的力便会断裂，此应力即为该金属的（C）。

A. 抗拉强度	B. 屈服强度	C. 持久强度          D. 断裂韧度

- 56.在焊接珠光体耐热钢时，如果冷却速度较大，极易在热影响区，产生脆而硬的（B）	组织引起冷裂纹。

A. 珠光体	B. 马氏体	C. 魏氏体	D. 铁素体与力学性能与母材

- 57.珠光体耐热钢焊接材料的选择原则，应保证焊缝（A）金属相当。

A. 化学成分	B. 组织	C. 物理性能	D. 化学性能

- 58.国际焊接学会推荐的碳当量计算公式为（A）。

- A. CE=C+Mn/6+(Ni+Cu)/15+(Cr+Mo+V)/5

B. CE=C+Mn/15+(Ni+Cu)/6+(Cr+Mo+V)/5

C. CE=C+Mn/5+(Ni+Cu)/6+(Cr+Mo+V)/15

D. CE=C+Mn/15+(Ni+Cu)/5+(Cr+Mo+V)/6

- 59.钢的碳当量 CE（D）时，其焊接性能优良。

A. ≥0.4%	B. ≤0.4%	C. >0.4%	D. <0.4%

- 60.通过焊接接头拉伸试验，可以测定焊缝金属及焊接接头的（C）、屈服点、延伸率和断面收缩率。

A. 弹性	B. 韧性	C. 抗拉强度	D. 硬度

- 61.测定焊接接头塑性大小的试验主要是（A）。

A. 弯曲试验	B. 硬度试验	C. 腐蚀试验	D. 疲劳试验

- 62.弯曲试验的目的是用来测定焊缝金属或焊接接头的（C）。

A. 韧性	B. 致密性	C. 塑性	D. 疲劳强度

- 63.硬度试验的目的是测量焊缝和热影响区金属材料的硬度，  并可间接判断材料的（B）。

A. 冲击性	B. 焊接性能	C. 疲劳性	D. 屈服性

- 64.等离子弧由于电离程度高，放电过程稳定，在“压缩效应”作用下，等离子弧的扩散角仅为（C）℃。

A. 45	B. 25	C. 5	D. 15

- 65.小孔型等离子弧焊在（D）作用下，熔化的金属不会从小孔中滴落下去，产生小孔效 应。随着焊枪的前移，小孔在电弧后锁闭，形成完全熔透的焊缝。

A. 重力	B. 电磁收缩力	C. 等离子流力

D. 表面张力的单面焊双面成形及厚板的多层焊

- 66.熔透型等离子弧焊，主要用于（A）。

A. 薄板	B. 中厚板	C. 超薄件	D. 厚板

- 67.采用（D）A 以下的焊接电流进行熔透型的焊接称为微束等离子弧焊。

- A. 300		B. 100	C. 50	D.30

- 68.等离子弧焊的特点之一是焊接速度明显提高， 可达到手工钨极氩弧焊焊接速度的（C）倍。

A. 1～2	B. 2～3	C. 4～5	D. 5～8

- 69.在等离子弧焊的焊接回路中加入了（D）引燃装置，便于可靠引弧。

A. 声波振荡器	B. 脉冲引弧器	C. 低频发射器	D. 高频振荡器

- 70.常用的 LH-30 型小电流等离子焊机，焊接电源的空载电压为 135 V、额定焊接电流（B）A、维弧电流 2A,可焊接焊件厚度 0.1～1mm。

A. 3	B. 30	C. 300	D. 130

- 71.钨极内缩长度由钨极的安装位置确定，对等离子弧的压缩和稳定性有很大的影响，增大内缩长度电弧压缩程度会大大（D）。

A. 减小	B. 降低	C. 缩短	D. 提高

- 72.等离子弧焊焊接不锈钢、合金钢、钛合金、镍合金等时采用（A）。

A. 直流正接	B. 直流反接	C. 交流	D. 直流正接、直流反接均可

- 73.奥氏体不锈钢焊接时比较容易产生热裂纹，特别是（B）的奥氏体不锈钢更容易产生。

A. 含镍量较低	B. 含镍量较高	C. 含铬量较高	D. 含碳量较低

- 74.奥氏体不锈钢的（C），焊接时会产生较大的焊接内应力。

A. 熔点高	B. 导热系数大	C. 线膨胀系数大	D. 线膨胀系数小

- 75.焊接奥氏体不锈钢时，使焊缝形成（B）的双相组织可以防止热裂纹产生。

A. 珠光体和铁素体	B. 奥氏体和铁素体

C. 奥氏体和马氏体	D. 马氏体和铁素体

- 76.珠光体耐热钢焊后应进行焊后热处理，热处理方式应为（B）。

A. 淬火	B. 高温回火	C. 低温回火	D. 正火

- 77.小径管道垂直固定打底焊时，熔池的热量要集中在坡口下部、以防止上部坡口过热，母材熔化过多，产生（C）或焊缝背面下坠。

A. 未焊透	B. 未熔合	C. 咬边	D. 凹坑

- 78.钨极氩弧焊焊接时，当电流超过允许值时，钨极会强烈发热熔化和挥发，使电弧不稳定并会产生焊缝（D）等缺陷。

A. 未熔合	B. 未焊透	C. 夹渣	D. 夹钨

- 79.钼元素的熔点很高，因而能显著提高钢的（C），所以珠光体铬钥耐热钢都含有钼。

A. 冲击韧度	B. 焊接性能	C. 高温强度	D. 高温抗氧化性

- 80.低合金结构钢的焊接中，一般来说热裂纹的产生倾向比冷裂纹倾向 （A）。

A. 小	B. 大	C. 大得多	D. 一样大

- 81.一般说来，理化性能、晶体结构接近的金属材料比较（B）实现焊接。

A. 较难	B. 容易	C. 更难	D. 不容易

- 82.当 Ceq（A）时，淬硬倾向明显，属于较难焊接的材料，必须采取较高的预热温度和严格的工艺措施。

A. >0.6%	B.>0.25%	C.>0.4%	D.<0.25%

- 83.金属的（C）评定主要是通过各种焊接性试验来进行的。

A. 导热性	B. 使用性	C. 焊接性	D. 疲劳性

- 84.实际工作中奥氏体不锈钢晶间腐蚀试验广泛采用（B）法。

A. 硫酸一硫酸铁腐蚀试验	B. 硫酸一硫酸铜腐蚀试验

C.65%硝酸腐蚀试验	D.10%草酸浸蚀试验

- 85.晶间腐蚀试验结果评定方法：焊接接头沿熔合线进行弯曲，试样弯曲角度为（D）。弯曲后的试样在 10 倍放大镜下观察弯曲表面，评定有无晶间腐蚀而产生的裂纹。

A. 60°	B. 90°	C. 120°	D. 180°

- 86.铸铁中的含碳量应（C）。

A.小于 2.11%	B.等于 2.11%	C.大于 2.11%	D. 与含碳量无关

- 87.灰铸铁中的碳主要以形态存在（C）。

A. 渗碳体	B. 石墨	C. 渗碳体和石墨	D. 珠光体

- 88.采用气焊焊接刚性较小的薄壁铸件，焊接时（B）。

A. 必须预热	B. 可以不预热	C. 不能预热	D. 应刚性固定

- 89.下面是铸铁焊丝型号的（C）。

A. H08	B. H10MnSi	C. RZC-1	D. HOCr19Ni9

- 90.焊补铸铁的预热温度是（C）℃。

A. 100～150	B. 300～400	C. 400～700	D. 700～800

- 91.铸铁气焊使用气焊熔剂主要是为了（A）。

A. 加速金属熔化       B. 防止产生气孔

C. 减小裂纹倾向	       D. 避免产生白口组织

- 92.气焊时根据铸铁的材质选择火焰类别，一般选用（A）。

A. 中性焰或弱碳化焰	B. 碳化焰	C. 氧化焰	D. 弱氧化焰

- 93.气焊火焰能率主要依据（B）确定，应使加热速度快，接头冷却速度慢，同时有利于消除焊缝中的气孔和夹杂，有利于消除白口组织。

A. 焊接位置	B. 铸件厚度	C. 焊丝直径	D. 坡口形式

- 94.修补铸件采用预热焊的目的主要是为了（D）。

A. 防止变形	                        B. 避免未熔合

C. 减少气孔倾向	D. 减小应力，防止裂纹，避免白口

- 95.当焊补中、小型且装厚较均匀，结构应力较小的铸件，如铸件的边、角处缺陷、砂眼及不穿透气孔等缺陷时宜采用（B）。

A. 预热焊	B.不预热焊	C. 加热减应区法	D. 只能报废

- 96.一般焊补时可以采用，而整体性较强，无孔洞的铸件不宜采用的工艺方法是（C）。

A. 预热焊	B.不预热焊	C. 加热减应区法	D. 只能报废

- 97.焊补后锤击焊缝适合用（D）。

A. 尖头手锤	B. 平头手锤	C. 方头手锺	D. 圆头手锤

- 98.以下描述符合加热减应区法应用的特点是（C）。

A. 适合长焊缝的焊补	B. 加热区一股在裂纹的两侧

C. 顺着裂纹方向	D. 垂直干裂纹方向

- 99.补焊时一般将裂纹处修磨成（C）。

A. I 形坡口	B. V 形坡口	C. U 形坡口	D. X 形坡口

- 100.当火焰能率过大，焊丝和焊炬角度不正确，焊丝填充不及时时易产生（B）缺陷。

A. 气孔	B. 咬边	C. 裂纹	D. 白口

- 101.珠光体耐热钢焊前预热是为了（A）。

A. 避免产生冷裂纹	B. 防止产生气孔

C. 避免产生咬边	D. 减小变形焊接

- 102.珠光体耐热钢气焊时宜采用（B）。

A.氧化焰	B. 中性焰	C. 碳化焰	D. 中性焰或轻微碳化焰

103.焊接 12CrMo 应选用以下何种焊丝（C）。

A. H08Cr2MoVNb	B. H08CrMoV	C. H08CrMo	D. 以上均可

- 104.珠光体耐热钢管气焊时宜采用（B）。

A. 左焊法                         B. 右焊法

C. 打底用左焊法、盖面用右焊法     D. 左右焊法均可

- 105.右焊法较左焊法的焊接特点是（D）。

A. 火焰指向末焊部分	B. 操作简单方便

C. 焊缝易氧化	D. 热量集中、熔透深度大

- 106.使用气焊管子打底焊时为保证焊接质量，焊接操作应采用（A）。

A. 快速连续焊	B. 慢速连续焊	C. 采用快速断续焊	D. 慢速断续焊

- 107.采用气焊管子盖面焊时，焊丝在前行过程中与焊炬是（B）。

A. 同步摆动  B. 交叉摆动  C. 前半圈同步，后半圈交叉	D. 无要求

- 108.为使表面成形美观，盖面焊时火焰能率应（C）。

A. 大些	B. 小些	C. 前半圈大	D. 后半圈小

- 109.气焊时，当焊至管件上半部时若发现飞溅过大，则说明（D）。

A. 温度过低	B. 清理不干净	C. 火焰呈氧化性	D. 温度过高

- 110.气焊过程中焊炬与工件的角度随焊接位置变化而发生（A）。

A. 变化		B. 不变化	C. 前半圈变	D. 后半圈不变

111.（A）是低合金钢气焊接头力学性能试验的主要问题。

A. 接头断口检验	B. 气孔	C. 裂纹	D. 咬边

- 112.低合金钢气焊时当未采取合理的焊接顺序或焊后未进行热处理，则（A）较大。

A. 焊接应力	B. 咬边	C. 烧穿	D. 未焊透

- 113.低合金钢气焊时当使用的乙炔气中 H3P、H2S 含量较大时焊缝产生（B）倾向较大

A. 冷裂纹	B. 热裂纹	C. 烧穿	D. 未焊透

- 114.气焊右焊法是焊丝与焊炬从焊缝的左端向右端移动，火焰指向已焊好的焊缝其特点  是（C）。

A. 火焰指向末焊部分	B. 起到预热的作用

C. 适合焊接厚度较大的工件	D. 适合焊接薄板

- 115.采用气焊焊接管径ø≤60mm 低合金钢管对接 45°固定气焊操作注意事项是（C）。

A. 焊至管件上半部应减慢焊速	B. 采用快速断续焊

C. 采用快速连续焊	D. 焊炬与工件的角度不随焊接位置变化而变化

- 116.选用氩弧焊焊接方法，焊接铝及铝合金的质量（D）。

A. 中等	B. 一般	C. 低	D. 高

- 117.在相同的焊接电流下，熔化极气体保护焊的熔深比焊条电弧焊的（A）。

A. 大	B. 小	C. 中等	D. 无影响

- 118.熔化极气体保护焊适用于焊接（B）。

A. 铸铁	B. 不锈钢	C. 陶瓷	D. 塑料

- 119.利用活性气体（如 Ar+O2;Ar+CO2;Ar+CO2+O2 等）作为保护气体的熔化极气体保护电弧焊方法常用于（B）的焊接。

A. 有色金属	B. 黑色金属材料	C. 低熔点金属	D. 都可以

- 120.自动熔化极氩弧焊的焊接速度一般为（C）m/h。

A. 25～150	B. 5～60	C. 15～150	D. 25～200

- 121.板仰焊，当冷却速度较慢时，焊缝背面会出现（A）。

A.凹陷	B. 焊瘤	C. 未焊透	D. 未熔合

- 122.仰板组对的始焊端间隙应小于终焊端（D）mm。

A. 2	B. 1.5	C. 1	D. 0.5

- 123.熔化极气体保护焊产生裂纹的主要原因包括（A）。

A. 焊缝熔宽比大	B. 工件未清理干净

C. 喷嘴与工件距离大	D. 电弧电压高

- 124.射流过渡形式的一个特点是它能产生（B）熔深。

A. 树枝状	B. 指状	C. 宽而浅	D. 与短路过度相同

- 125.采用熔化极脉冲焊时，电弧形态为（D）。

A. 宽而浅	B. 指状	C. 圆弧状	D. 钟罩形

- 126.单面焊双面成形技术，是从焊件坡口的正面进行焊接，（B）实现正面和背面焊道同时形成致密均匀焊缝的操作工艺方法。

A. 背面加垫板	B. 不需要采取任何辅助措施

C. 背面加焊剂垫	D. 视焊工水平加与不加保护垫

- 127.使用熔化极气体保护焊焊接试件时，组对应留反变形一般为（B）度。

A. 1～2	B. 2～3	C. 3～4	D. 4～5

- 128.熔化电极的氩弧焊叫熔化极氩弧焊，简称 	焊。

A. MIG	B. TIG	C. MAG	D. CO2

- 129.熔化极氩弧焊焊接不锈钢一般（A）气体保护。

A. Ar+(1%～2%) CO2     B. Ar+C+CO2+2%O2      C. O2	D. CO2

- 130.不锈钢富氩混合气体熔化极气体保护焊焊接横焊、立焊位置时常用（C）mm 的焊丝。

- A. 0.8	B. 1.0	C. 1.6	D. 2.0

三、多项选择题（下列每题中的多个选项中，至少有 2 个是正确的，请将正确答案的代号填在横线空白处）

- 1.下列作用力（ABD）在任何情况下都是促进熔滴过渡的作用力。

- A. 等离子流力            B. 电弧吹力             C. 斑点压力

- E. 表面张力              D. 电磁收缩力           F. 重力

- 2.焊条电弧焊时，细滴过渡一般采用较大的焊接电流焊接其特点有 （ABCDE）。

- A. 熔滴尺寸小           B. 过渡频率高            C.飞溅减小

- D. 电弧稳定             E. 焊缝成形好            F.焊缝成形差

- 3.焊前检验是焊接检验的第一阶段，检验内容有（ABCDEF）等。

- A. 焊接工艺规程   B. 焊接材料的型号   C.构件装配和坡口加工的质量

- D. 焊接产品图样   E. 焊接设备         F.焊工操作水平

- 4.焊接过程中的检验是检验的第二阶段，检验内容有（ ACDE）等。

- A. 焊接参数        B. 焊接材料的型号         C.焊接设备运行情况

- D. 焊接夹具        E. 焊接缺陷               F.焊工操作水平

- 5.焊缝外形尺寸检验项目包括：（ABCDE） 等。

- A. 焊缝余高          B. 焊缝宽度         C.焊缝边缘直线度

- D. 角变形            E. 错边量           F.焊件厚度

- 6.产生气孔的原因可能有（ABCDEF） 等。

- A. 焊件坡口未清理    B. 电弧偏吹         C.焊条受潮

- D. 焊条药皮变质      E. 焊接电流偏小     F.焊接速度过快

- 7.产生夹渣的原因可能有 （ABCD）等。

- A. 焊接电流过小      B. 运条手法不当     C.焊缝层间清渣不彻底

- D. 坡口角度过小      E. 焊接电流过大     F.焊接速度过慢

- 8.产生咬边的原因主要有（ ABCD）等。

- A. 焊接电流太大      B. 电弧太长         C.运条角度不当

- D. 运条速度太快      E. 焊接电流偏小     F.焊接速度慢

- 9.产生未焊透的原因主要有（ BCDEF）等。

- A. 焊接电流过大	    B. 坡口钝边过大      C. 预留间隙太小

- D. 焊接电流过小	    E. 焊接速度过快      F. 电弧太长

- 10.产生烧穿的原因主要有（BCDE）等。

- A. 焊接电流太小	   B. 坡口钝边过小     C. 预留间隙太大

- D. 焊接电流过大    E. 焊接速度太慢     F. 电弧太长

- 11.焊接奥氏体不锈钢时，为防止焊接接头出现晶间腐蚀，应尽量采取的措施有 （ABCDF）。

- A. 较快的焊接速度                   B. 焊条不做横向摆动

- C. 与腐蚀介质接触的焊缝最后焊接     D. 较小的焊接电流

- E. 较慢的焊接速	                    F. 短弧焊接

- 12.焊条焊接奥氏体不锈钢时，热裂纹倾向一般是不大的。但是有时也会出现热裂纹，必要时还防止热裂纹可以采取下列措施： （ABCDE）等。

- A. 保证焊缝为双相组织   B. 采用低氢型焊条  C.尽可能快的焊速

- D. 弧坑要填满	        E. 降低线能量      F.大电流、慢速焊

- 13.焊接碳含量较高，铬含量较低的马氏体不锈钢时，常见问题是 （BD）。

- A. 热影响区软化倾向  B.热影响区冷裂纹倾向  C.焊缝热裂纹倾向

- D. 热影响区脆化      E.焊缝软化	          F.焊缝冷裂纹倾向

- 14.根据金相组织，钢材可以分为（ABCDE）等几类。

- A. 珠光体钢	 B. 铁素体钢	      C. 铁素体－马氏体钢

- D. 奥氏体钢	 E. 奥氏体－铁素体钢    F. 莱氏体钢

- 15.大部分焊接方法如（ABCDEF）等都可用于异种钢的焊接，只是在焊接参数及措施方面需要 考虑异种钢的特点。

- A.焊条电弧焊	B. 钨极氩弧焊	C. 熔化极氩弧焊

- D. 摩擦焊	E. 钎焊	F. 扩散焊

- 16.异种钢熔焊主要考虑的是焊缝金属的成分和性能。焊缝金属的成分取决于 （BCDE）。

- A. 焊条直径	B. 焊丝型号	C. 焊条型号

- D. 母材成分	E. 稀释率	F. 焊接层次

- 17.为了减小熔合比，应尽量采取的措施有 （ABCE）。

- A. 小直径的焊条	  B. 小电流	    C. 快焊速

- D. 大电流	  E. 较大坡口角度	    F. 慢焊速

- 18.珠光体钢与奥氏体不锈钢焊接时，为保证质量必须考虑的问题是 （ABCDE）。

- A. 焊缝金属的稀释    B. 过渡区形成硬化     C. 脱碳层

- D. 增碳层	     E. 接头残余应力        F. 焊接层次

- 19.异种钢焊接工艺要点有 （ABC）等。

- A. 减小熔合比	B. 尽量选用小直径的焊条    C. 小电流、快焊速

- D. 大热输入	E. 大电流，横向摆动焊条

- 20.Q235 珠光体钢与 12Cr18Ni9 奥氏体不锈钢焊接时，适宜选用的焊条有（ BCF）等。

- A. E4303                B. E309-16              C. E310-16

- D. E308-16              E. E5015                 F. E309-15

- 21.手工钨极氩弧焊的优点包括（ABDEF） 。

- A. 焊接电弧稳定        B. 适于薄板          C.焊接生产效率高

- D. 焊接质量好          E. 许用电流低        F.工件变形小

- 22.钨极直径的应根据 （ABCD）等因素来选择。

- A. 工件厚度            B. 母材材质          C.焊接位置

- D. 电源极性            E. 焊接质量           F.焊件结构类型

- 23.影响氩弧焊保护效果的因素有（ABCF） 等。

- A. 氩气纯度与流量      B. 母材材质        C. 喷嘴至工件距离

- D. 电源极性	       E. 工件厚度        F. 喷嘴直径

- 24.预热的目的和作用是 （ABCDF）等。

- A. 防止冷裂纹	         B. 降低冷却速度   C. 减小焊接应力

- D. 改善接头的组织与性能  E. 减小焊接变形   F. 促进氢扩散逸出

- 25.焊接性既与材料本身的性质有关，又与（ABCD） 等因素有关。

- A. 结构形式	  B. 焊接方法	  C. 工艺措施

- D. 工件使用条件	  E. 焊工劳动保护	  F. 焊工技术水平

- 26.焊接接头的力学性能试验包括（ABC）等。

- A. 拉伸试验	B. 弯曲试验	C. 冲击试验

- D. 气密性试验	E. 无损检测	F. 化学成分分析

- 27.碳当量法估算钢的焊接性没有考虑的因素有（ ABCDE）等。

- A. 残余应力	B. 扩散氢含量	  C. 焊接方法

- D. 使用条件	E. 焊接接头的刚度	  F. 化学成分

- 28.等离子弧与自由电弧相比具有下列特点（ABCDF）。

- A. 温度高	B. 电弧挺度好	C. 机械冲刷力很强

- D. 能量密度大	E. 扩散角大	F. 气体高度电离

- 29.手工等离子弧焊机是由（BCDEF）等部分组成。

- A. 工作气体	   B. 焊枪	C. 气路系统

- D. 冷却水路系统	   E. 控制系统	F. 焊接电源

- 30.不锈钢薄板等离子弧焊时容易出现咬边的原因可能是（ BCDEF）	等。

- A. 离子气流量过大      B. 焊接速度过快     C. 焊接电流太大

- D. 电极与喷嘴不同轴    E. 电弧偏吹         F. 装配质量差

- 31.手工钨极氩弧焊的缺点是（ABC） 等。

- A. 抗风能力差	B. 对工件清理要求较高       C. 生产率低

- D. 保护效果差	E. 不能焊接有色金属

- 32.等离子弧焊的焊接参数主要包括（BCDEF）等。

- A. 材料厚度	      B. 焊接电流	             C. 焊接速度

- D. 等离了气流量	      E. 喷嘴离工件的距离      F. 保护气流量

- 33.预防不锈钢薄板波浪变形的措施有 （ABCD）等。

- A. 采用较小的焊接电流    B. 较快的焊接速度   C. 短弧焊接

- D. 采取强迫冷却措施      E. 较慢的焊接速度   F. 焊枪横向摆动

- 34.焊接接头的力学性能试验包括（ABCDE）等。

- A. 拉伸试验	B. 弯曲试验	C. 冲击试验

- D. 疲劳试验	E. 蠕变试验

- 35.焊接接头品间腐蚀试验的日的有（BCDE）等。

- A. 测定不锈钢的强度  B.测量金属的抗腐蚀能力 C.估计使用寿命

- D. 分析腐蚀原因      E. 找出防止腐蚀或延缓腐蚀的方法

- 36.铸铁具有良好的（ BCD）性能。

- A. 锻造    B. 铸造    C. 耐磨性    D. 减震性    E. 导电

- 37.使用气焊工艺焊补厚大工件为防止裂纹常采用 （AC）。

- A. 加热减应区法	  B. 刚性固定法	   C. 预热

- D. 反变形	  E. 使用结构钢焊丝

- 38.气焊球墨铸铁一般要使用球铁焊丝，是因为球铁焊丝具有（AB）。

A. 很强的球化能力  B. 石墨化能力   C. 强度较高	D.塑性较好

- 39.气焊时根据铸铁的材质选择火焰类别，一般选用（AD）。

A. 中性焰	B. 氧化焰	C. 碳化焰	D. 弱碳化焰

- 40.选择预热焊、不预热焊还是加热减应区法应根据铸件（CD）进行选择。

A.选用焊丝成分  B.选用气焊熔剂的成分  C. 的复杂程度	D.的大小

- 41.加热减应区法应用的特点是（BC）。

A. 加热位置在裂纹两侧        B.适合短焊缝

C. 顺裂纹方向	         D.垂直于裂纹方向

- 42.常见铸铁焊接缺陷包括（ABCDE）。

A. 焊接变形	B. 焊缝成形差	C. 外形尺寸不符合要求

D. 气孔        E. 裂纹、未熔合、未焊透、咬边

- 43.气焊珠光体耐热钢焊接的操作要点包括（BD）。

A. 据母材的力学性能选焊丝牌号	B. 焊前预热 250～300℃

C. 尽量采用左向焊法	D. 中性焰焊接

- 44.对于珠光体耐热钢气焊操作说法正确的是（ACD）。

A.熔池金属应控制在较稠的状态  B.焊炬、焊丝应一闪一动跳动

C.尽量减少接头数目            D.焊丝末端不要脱离熔池或火焰笼罩区

- 45.右焊法较左焊法的特点是（BD）。

A. 适合焊接较薄工件	B. 适合焊接较厚工件

C. 焊缝易氧化	D. 热量集中

- 46.气焊管子打底焊时为保证焊接质量，焊接操作应注意（ABD）。

A.采用快速连续焊  B.后半圈焊接时应重新加热已焊起始接头使之重新熔化                             C.采用快速断续焊  D.收尾时火焰应缓慢离开熔池，以免出现气孔等缺陷

- 47.焊接时产生咬边的原因主要是（ABC）。

A. 火焰能率过大	B. 焊嘴倾角不正确

C. 焊嘴与焊丝摆动不当等	D. 火焰能率过小

- 48.熔化极气体保护焊与埋弧焊相比（ABD）。

A. 易实现窄间隙焊	B. 节省填充金属

C. 室外作业保护好	D. 适合全位置焊

- 49.熔化极气体保护焊适用于焊接（BCD）。

A. 铸铁       B. 碳钢和低合金钢     C. 不锈钢       D. 耐热合金

- 50.熔化极气体保护焊的焊接电源按外特性类型可分为（ABC）。

A. 平特性	B. 陡降特性	C. 缓降特性	D. 上升